- Дефекты поверхности, причины их возникновения и способы устранения Возможные дефекты; Причины появления дефекта; Способы устранения дефекта. Разводы при морении; Нанесение слишком мокрого слоя морилки; 1.Уменьшить подачу материала в пневмопистолете. 2.Увеличить давление воздуха. 3.Увеличить ширину факела. 4.Сменить форсунку (для морилок диаметр сопла 1,0 -1,4 мм). Полосы на поверхности; Слишком узкий факел; 1.Расстояние между форсункой и окрашиваемым изделием должно быть 20 - 30 см. 2.Увеличить ширину факела. Шагрень, подпыл; ЛКМ ложиться сухим; 1.Сменить форсунку (для грунтов и лаков (эмалей) диаметр сопла 1,8 - 2 мм). 2.Уменьшить давление воздуха. 3.Увеличить расход ЛКМ. Эффект; ЛКМ не успевает растекаться; 1.Сменить форсунку (для грунтов и лаков (эмалей) диаметр сопла 1,8-2 мм). "апельсиновой корки"; 2.Уменьшить давление воздуха. 3.Сменить растворитель DT 452 на более медленный DT 446. 4.Немного увеличить количество растворителя. Пыль на поверхности; Загрязнённая атмосфера; 1.Установить вытяжку с водяной завесой. 2.В покрасочной кабине закрытого типа приток воздуха должен быть больше оттока. 3.Одежда маляра, оборудование и атмосфера должны быть обеспыленными. Белёсость поверхности; 1.В ЛКМ присутствовала вода; 1.Предохраняйте ЛКМ от попадания в него воды или водяных паров из воздуха или. 2.Слишком много растворителя; из воздуховода, т.к.отвердитель очень чувствителен к влаге. При соприкосновении. с водой происходит его меление, а затем затвердевание. 2.Не разбавляйте ЛКМ Sayerlack отчественными растворителями, т.к. они содержат. воду. 3.Уменьшите количество растворителя. Хрупкость, шелушение,; 1.Нарушена рецептура смешивания; 1.Строго соблюдайте технологию смешивания. Варьирование вязкости возможно. ломкость поверхности; 2.Присутствие инородных компонентов; только растворителем. 2.Не используйте в качестве отвердителя или растворителя иные материалы, кроме. рекомендованных нами. Самовольное изменение рецептуры смешивания. может привести к негативным последствиям, за которые наша фирма и. фирма-производитель ответственности не несёт!. Повышенный блеск; 1.Увеличенное количество отвердителя; 1.Строго соблюдайте процентное содержание отвердителя. Повышенное содержание. поверхности; 2.ЛКМ не достаточно хорошо перемешан; отвердителя приводит к увеличению блеска!. 2.Тщательно перемешивайте ЛКМ перед применением. Недостаточно просто взболтать. канистру - её содержимое надо перемешать шпателем или палкой, т.к. матирующая. присадка при долгом хранении оседает на дне канистры. Пузырьки на поверхности; Нанесён толстый слой ЛКМ с пониженным; 1.При нанесении толстого слоя ЛКМ с повышенной вязкостью (истекающий срок жизни. содержанием растворителя; ЛКМ, изначально пониженное содержание растворителя, нанесение большого. количества тонких слоёв и т.д.) растворитель, содержащийся в толще лакокрасочной. плёнки, не успевает выйти наружу (т.к верхний слой быстро засыхает) и остаётся. на поверхности в виде пузырьков. Проверьте рабочую вязкость материала и при. необходимости добавьте растворитель. 2.По истечении срока жизни ЛКМ утилизируйте его в соответствие с действующим. законодательством. Не сливайте отходы в канализацию! Для работы используйте. свежеприготовленный раствор ЛКМ.